**PILKINGTON NORGE AS**Vindheiaveien 17

2406 Elverum

**Pilkington Elverum***pr 02.06.2021*

Glassbearbeidings fabrikk lokalisert i Elverum, 4200 kvm Lokaler, ca 60 ansatte

**Bearbeidings kapasiteter**

**Lisec skjærebord float**

Maks str 3210 x 6000mm 3-12mm tykkelse

**Bottero skjærebord laminat** 6,38 – 16,80mm tykkelse

Maks str 3210 x 3210mm

**Tamglass Herdeovn** 4-12mm tykkelse

Maks str 2400 x 4000mm minste diagonalmål 275mm 2440 x 4000 På forespørsel

**Intermac M45 CNC sliper** 3-12mm tykkelse F-kant, C-kant, innhakk, utsparing

Maks str 2000 x 4000mm min str 120 x 300mm Fasong-sliping, boring over Ø75

Maks Vekt 250 kg

**Schraml topDRILL** 3-12mm tykkelse Diameter Ø6 til Ø75

Maks str 2400 x 3600mm min str 200 x 500mm

**Bavelloni vertikal sliper** 6-16,80 mm tykkelse F-kant

Maks Vekt 150 kg Maks str 2400 x 3600mm

min str. 200 x 250mm

**Bottero vertikal sliper**: 3-16,80 mm F-kant

Maks Vekt 150 kg 1500 x 3000 maks Størrelse

100 x 200 Minste størrelse

**Isolerglass** **Lisec isolerglass linje med trapping**

Trapping bare 2 lag 1-3 side stepp maks vekt 150 kg maks str 2400x 3400

4 side stepp maks vekt 100 kg (maks lengde 2200 mm)

Maks tykkelse isoler glass 54mm

Maks tykkelse enkeltglass 15mm

Maks vekt firkant 300 kg

Maks vekt fasong 160 kg

Firkant:

Med luft

Maks str 2500 x 3500mm min str 350 x 190mm

Med Argon:

Maks str 2500 x 3430mm min str 350 x 190mm

Fasonger:

Maks str 2400x3400 mm

Størrelser utover dette på forespørsel

**Blyglass:**

Legges kun med «Y-bly/penn».

Legges alltid som 3-lag der blyglasset er midterste glass.

Minste tykkelse vi kan lage med blyglass er 22mm. (4mm-6Luft-2mmBlyglass-6Luft-4mm).

**Floatglass**

Pilkington **Optifloat**™ Clear 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm 6000 x 3210mm

Pilkington **Optifloat™** Clear 3mm**\***, 5mm\* 3210 x 2550mm

Pilkington **Optifloat**™ Green 4mm 6000 x 3210mm

Pilkington **Optifloat**™ Grey 4mm, 8mm 6000 x 3210mm

Pilkington **Optifloat**™ Grey 6mm, 10mm 3210 x 2550mm

Pilkington **Optifloat**™ Bronze 4mm, 8mm 3210 x 2550mm

Pilkington **Optifloat**™ Blue 6mm 3210 x 2550mm

Pilkington **Optiwhite**™ 4mm, 8mm, 10mm 3210 x 2550mm

Pilkington **Optiwhite**™ 6mm 6000 x 3210mm

**Energiglass**

Pilkington **Optitherm**™ S3 4mm, 6mm 6000 x 3210mm

Pilkington **Optitherm**™ S1 4mm, 6mm\* 6000 x 3210mm

Pilkington **Optitherm**™ S3 Pro T 4mm, 6mm 6000 x 3210mm

Pilkington **Suncool**™ 50/25 6mm 6000 x 3210mm

Pilkington **Suncool**™ 70/35 6mm 6000 x 3210mm

Pilkington **Suncool**™ PRO-T 50/25 6mm 6000 x 3210mm

Pilkington **Suncool**™ PRO-T 70/35 6mm 6000 x 3210mm

Pilkington **K Glass™** 4mm 6000 x 3210mm

**Laminert Glass**

Pilkington **Optilam**™ 6,4mm, 6,8mm, 8,8mm, 10,8mm, 12,8mm 6000 x 3210mm

Pilkington **Optilam**™ Opal™ 6,4mm, 8,8mm 3210 x 2550mm

Pilkington **Optiphon**™ 6,8mm, 8,8mm, 10,8mm, 12,8mm, 16,8mm 6000 x 3210mm

**Belagt Laminert Glass**

Pilkington **Optilam**™ Therm S3 6,4mm, 8,8mm 3210 x 2550mm

Pilkington **Optilam**™ Therm S1 6,4mm 3210 x 2550mm

Pilkington **Optilam**™ **Suncool™** 50/25 8,8mm\* 3210 x 2550mm

Pilkington **Optilam**™ **Suncool™** 70/35 8,8mm\* 3210 x 2550mm

**Speil**

Speil Klart 4mm, 6mm 6000 x 3210mm

**Krombasert Speil (korrosjonsbestandig/herdbart)**

Pilkington **Mirropane**™ Chrome 6mm 6000 x 3210mm

Pilkington **Mirropane**™ Chrome Plus Grey 6mm 3210 x 2550mm

Pilkington **Mirropane**™ Chrome Plus Bronze 6mm 3210 x 2550mm

**Smart Speil**

Pilkington **MirrorView**™ Neutral 6mm 3210 x 2440mm

Pilkington **MirrorView**™ 50/50 6mm 3210 x 2440mm

**Div Decor/Ornament**

Opal 4mm, 6mm, 8mm, 10mm 3210 x 2550mm

Satinovo 6mm, 8mm 3210 x 2550mm

Cotswold 4mm 2160 x 1650mm

Belgisk Råglass 4mm 2160 x 1650mm

Niagara 4mm 2130 x 1610mm

Multifloor 4mm 2160 x 1650mm

Listral/Stippolite 4mm 2160 x 1650mm

**Glass til ovn/Peisdører**

Robax® 4mm 1100 x 1954mm

**Selvrensende Glass**

Pilkington Activ Clear 4mm, 6mm 6000 x 3210mm

**Antirefleksglass (herdet)**

Pilkington **OptiView™** Ultra DC Pro T 8mm\* 6000 x 3210mm

**Dusjglass (herdet)**

Pilkington **OptiShower™** Optiwhite 8mm 6000 x 3210mm

Pilkington **OptiShower™** Optiwhite 10mm\* 3210 x 2550mm

**Kasser**

Pilkington **Optifloat™** Clear 2mm\* 16 plater pr 1600 x 1200mm

*\*Med forbehold grunnet lavt lagervolum*

**Sprosser på lager.**

|  |  |
| --- | --- |
| Type sprosse | Størrelse (B x H) |
| Muntin TGI RAL 7035 | 25,5 x 11,5 |
| Muntin TGI RAL 9005 | 31,5 x 13,5 |
| Muntin TGI RAL 9005 | 15 x 9 |
| Duplex Natureloksert | 20 x 9 |
| Duplex Natureloksert | 24 x 9 |
| Duplex Natureloksert | 24 x 9 |
| Duplex Hvit | 20 x 9 |
| Duplex Hvit | 24 x 9 |
| Duplex Sort | 24 x 9 |
| Wiener Hvit | 18 x 9,5 |
| Wiener Hvit | 26 x 9,5 |

**Veiledende leveringstider:**

Tilskåret enkelt glass                     4 dager + kjørerute

Laminert tilskåret  4 dager + kjørerute

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **Avstandsprofiler på lager.** | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Type Tykkelse | | | | | | 6 | | 8 | 9 | | 10 | | 12 | | 14 | | 15 | | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Aluminium | | | | | | x | | x | x | | x | | x | | x | | x | | x | x | x | x | x |
| Hvit Aluminium | | | | | |  | |  | x | |  | | x | |  | |  | |  |  | x |  |  |
| Sort Aluminium | | | | | | x | |  | x | |  | |  | |  | | x | |  |  |  |  |  |
| Brun Aluminium | | | | | |  | |  | x | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Superspacer grå | | | | | | x | |  | x | |  | | x | |  | | x | | x | x | x |  |  |
| Superspacer svart | | | | | | x | |  |  | | x | | x | |  | |  | | x |  | x |  |  |
| Tgi 7035 (grå) | | | | | |  | | x |  | | x | | x | | x | | x | | x | x | x | x |  |
| Tgi 9005 (sort) | | | | | |  | | x |  | | x | | x | | x | | x | | x | x | x | x |  |

Herdet u bearbeiding            6 dager + kjørerute

Laminert bearbeidet 6 dager + kjørerute

Herdet bearbeidet                        10 dager + kjørerute

Isoler uherdet  5 dager + kjørerute

Isoler med herdet                         6 dager + kjørerute

Lev tider for normalt volum + kjøredager & eventuelt pakkedag.