ПОПРАВКА К ГОСТ 30673-99

"ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

┌────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐

│    В каком месте       │    Напечатано    │     Должно быть     │

├────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤

│ Пункт 4.6              │(комбинация       │(комбинация профилей │

│                        │профилей)         │без усилительных     │

│                        │                  │вкладышей с установ- │

│                        │                  │ленными уплотняющими │

│                        │                  │прокладками)         │

├────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤

│ Пункт 5.3.1, таблица 3,│- для главных     │- для главных профи- │

│графа "Наименование     │профилей и штапи- │лей                  │

│показателя"             │ков               │                     │

├────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤

│ Пункт 5.3.6, первый    │<= 90             │>= 90                │

│абзац                   │                  │                     │

├────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤

│ Пункт 7.14.2           │        -         │Испытания подоконных │

│                        │                  │досок проводят на    │

│                        │                  │образцах профиля     │

│                        │                  │доски длиной         │

│                        │                  │(100 +/- 2) мм       │

├────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤

│ Пункт 7.18.2, второй   │8 кДж/м2          │8 ГДж/м2             │

│абзац                   │                  │                     │

├────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤

│ Пункт 8.5              │при хранении в    │При хранении рос-    │

│                        │паллетах - не     │сыпью - не более     │

│                        │более 1,0 м       │0,8 мм.              │

├────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤

│ Приложение Б,          │- сечения с ос-   │- сечения с основными│

│пункт Б.2               │новными размерами,│размерами и расчет-  │

│                        │моменты инерции   │ными моментами инер- │

│                        │(ЕхJ)             │ции                  │

└────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘