ПОПРАВКИ К ГОСТ 30674-99

"БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

┌─────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐

│  В каком месте  │      Напечатано      │     Должно быть        │

├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤

│ Пункт 5.1.4,    │элемента 2,5 м2       │элемента 2,5 м2 для     │

│первый абзац     │                      │изделий белого цвета    │

│                 │                      │и 2,2 м2 - для изделий  │

│                 │                      │других цветов           │

├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤

│ Пункт 5.2.3,    │+/- 0,5               │+/- 1,5                 │

│таблица 1, графа │                      │                        │

│"Зазор в притворе│                      │                        │

│(фальцлюфт)"     │                      │                        │

├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤

│ Пункт 5.3.1,    │Воздухопроницаемость  │Воздухопроницаемость    │

│таблица 2;       │при Дельта Р = 10 Па, │при Дельта Р = 100 Па,  │

│                 │м3/(ч х м2), не более │м3/(ч х м2), не более   │

│                 │3,5                   │17,0                    │

│                 ├──────────────────────┼────────────────────────┤

│таблица 2,       │Разность значений     │Значения приведенного   │

│примечание 1     │приведенного сопротив-│сопротивления теплопе-  │

│                 │ления теплопередаче   │редаче комбинации       │

│                 │комбинаций профилей и │профилей изделия не     │

│                 │стеклопакетов для из- │должны быть ниже этого  │

│                 │делий с приведенным   │показателя для стеклопа-│

│                 │сопротивлением тепло- │кетов более чем на 15%. │

│                 │передаче более        │                        │

│                 │0,5 м2 х °С/Вт не     │                        │

│                 │должна превышать 15%  │                        │

├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤

│ Пункт 5.3.1     │         -            │Показатели приведенного │

│                 │                      │сопротивления теплопе-  │

│                 │                      │редаче для изделий из   │

│                 │                      │профилей с другим числом│

│                 │                      │камер и другой конструк-│

│                 │                      │цией степлопакета прини-│

│                 │                      │мают, исходя из резуль- │

│                 │                      │татов лабораторных испы-│

│                 │                      │таний.                  │

├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤

│ Пункт 5.6.17,   │Самовентиляцию изде-  │Самовентиляцию изделий, │

│второй абзац     │лий. При этом условия │а также в других слу-   │

│                 │нарушения непрерывнос-│чаях, предусмотренных   │

│                 │ти прокладок устанав- │конструктивными решения-│

│                 │ливают в конструктор- │ми и установленных в    │

│                 │ской документации.    │конструкторской докумен-│

│                 │                      │тации.                  │

├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤

│ Пункт 5.7.6,    │Профилей не должно    │Профилей должно быть в  │

│первый абзац     │быть более 10 мм.     │пределах 10 - 30 мм     │

├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤

│ Пункт 5.9.10    │В рабочей документа-  │В рабочей документации. │

│                 │ции.                  │При этом следует учиты- │

│                 │                      │вать влияние водосливных│

│                 │                      │отверстий на смежные    │

│                 │                      │функции изделий (звуко-,│

│                 │                      │теплоизоляция и др.)    │

├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤

│ Пункт 5.10.2,   │При этом прокладки    │При этом потребителю    │

│второй абзац     │под стеклопакеты реко-│должна быть предостав-  │

│                 │мендуется закреплять  │лена схема установки    │

│                 │в профилях (в местах  │подкладок под стеклопа- │

│                 │установки) в соответ- │кеты.                   │

│                 │ствии с требованиями  │                        │

│                 │настоящего стандарта  │                        │

├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤

│ Пункт 6.5,      │Каждая партия изделий │Изделия должны проходить│

│первый абзац     │проходит контрольные  │контрольные             │

│                 ├──────────────────────┼────────────────────────┤

│второй абзац     │Для проведения испыта-│Испытания проводят на   │

│                 │ний от партии изделий │трех образцах.          │

│                 │методом случайного от-│                        │

│                 │бора выбирают образцы │                        │

│                 │оконных блоков в коли-│                        │

│                 │честве 3% от объема   │                        │

│                 │партии, но не менее   │                        │

│                 │3 шт.                 │                        │

├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤

│ Пункт 7.2.2     │Предельные отклонения │Предельные отклонения   │

│                 │от номинальных разме- │номинальных размеров    │

│                 │ров зазоров в притво- │зазоров под наплавом    │

│                 │рах проверяют при по- │проверяют при помощи    │

│                 │мощи набора щупов     │набора щупов. Зазоры    │

│                 │                      │в притворе определяют   │

│                 │                      │штангенциркулем путем   │

│                 │                      │измерения смежных       │

│                 │                      │размеров сечений.       │

├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤

│ Приложение Г,   │      Рисунок         │     Рисунок            │

│рисунок Г.3      │                      │                        │

│ Пункт Г.4       ├──────────────────────┼────────────────────────┤

│                 │         -            │С целью повышения       │

│                 │                      │надежности теплоизо-    │

│                 │                      │ляции монтажного узла   │

│                 │                      │рекомендуется примене-  │

│                 │                      │ние оконных блоков с    │

│                 │                      │шириной коробки не      │

│                 │                      │менее 80 мм.            │

└─────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘