ПОПРАВКА К ГОСТ 30971-2002

"ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

┌─────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│В каком  │        Напечатано          │          Должно быть           │

│ месте   │                            │                                │

├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Пункт    │влагопоглощения.            │влагонакопления.                │

│4.5      │                            │                                │

├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Пункт    │Значение коэффициента       │Значение сопротивления паропро- │

│5.2.5    │паропроницаемости материала │ницанию наружного слоя должно   │

│         │наружного слоя - не менее   │быть не более 0,25 (м2хчхПа)/мг.│

│         │0,15мг/(мхЧхПа).            │                                │

├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Пункт    │В необходимых случаях для   │Для предотвращения воздействия  │

│5.3.6    │предотвращения воздействия  │диффузионной влаги из материалов│

│         │влаги со стороны стенового  │стенового проема на центральный │

│         │проема на центральный изоля-│слой допускается устройство изо-│

│         │ционный слой (в плоскости   │ляции по внутренней поверхности │

│         │возможного конденсатообра-  │проема. В этом случае значение  │

│         │зования) допускается уста-  │сопротивления паропроницанию    │

│         │новка пароизоляционной лен- │изоляции поверхности проема дол-│

│         │ты между внутренней поверх- │жно быть не ниже, чем изоляции  │

│         │ностью стенового проема и   │внутреннего слоя. Устройство    │

│         │монтажным швом.             │изоляции внутренней поверхности │

│         │                            │проема не должно приводить к    │

│         │                            │образованию мостиков холода.    │

├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Пункт    │Пароизоляционные материалы  │Внутренний слой монтажного шва  │

│5.4.1    │внутреннего слоя монтажного │должен иметь сопротивление паро-│

│         │шва должны  иметь           │проницанию не ниже, чем значение│

│         │коэффициент паропроницаемо- │этого показателя для централь-  │

│         │сти не более 0,01 мг/       │ного слоя и не менее 2,0        │

│         │(м2хчхПа).                  │(м2хчхПа)/мг.                   │

├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Пункт    │приемосдаточных             │квалификационных                │

│7.6      │                            │                                │

│заголовок│                            │                                │

├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Пункт    │                            │Кроме этого следует предусматри-│

│В.5.1    │                            │вать особенности устройства швов│

│         │                            │при повышенном влагосодержании  │

│         │                            │стеновых материалов в области   │

│         │                            │оконного проема.                │

│         │                            │                                │

├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Приложе- │более чем в 1,5 раза,       │-                               │

│ние В,   │                            │                                │

│пункт    │                            │                                │

│В.5.3,   │                            │                                │

│третий   │                            │                                │

│абзац    │                            │                                │

└─────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────┘