Введен в действие

Постановлением Госстроя РФ

от 17 ноября 1999 г. N 63

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА

ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА

WINDOWS AND DOORS

Method of determination of total light transmittance

ГОСТ 26602.4-99

Группа Ж39

ОКС 91.060.50

ОКСТУ 5309, 5209, 2209

Предисловие

1. Разработан Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных наук, ОАО "Институт стекла" с участием Федерального центра по сертификации в строительстве при Госстрое России.

Внесен Госстроем России.

2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20 мая 1999 г.

За принятие проголосовали:

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│    Наименование       │  Наименование органа государственного  │

│     государства       │        управления строительством       │

├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│Республика Армения     │Министерство градостроительства         │

│                       │Республики Армения                      │

├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│Республика Казахстан   │Комитет по делам строительства          │

│                       │Министерства энергетики, индустрии и    │

│                       │торговли Республики Казахстан           │

├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│Кыргызская Республика  │Государственная инспекция по архитектуре│

│                       │и строительству при Правительстве       │

│                       │Кыргызской Республики                   │

├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│Республика Молдова     │Министерство развития территорий,       │

│                       │строительства и коммунального хозяйства │

│                       │Республики Молдова                      │

├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│Российская Федерация   │Госстрой России                         │

├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│Республика Таджикистан │Комитет по делам архитектуры и          │

│                       │строительства Республики Таджикистан    │

├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│Украина                │Государственный комитет строительства,  │

│                       │архитектуры и жилищной политики Украины │

└───────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

3. Введен впервые.

4. Введен в действие с 1 января 2000 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Госстроя России от 17 ноября 1999 г. N 63.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на оконные и остекленные дверные блоки жилых, общественных, производственных и других зданий и устанавливает метод определения общего коэффициента пропускания света этих изделий.

Метод может быть применен для определения общего коэффициента пропускания света витражей, витрин, зенитных фонарей и других светопрозрачных конструкций или их фрагментов, включающих в себя различные комбинации непрозрачных и светопропускающих элементов из различных видов стекол (прозрачных или окрашенных, без покрытий или с покрытиями, узорчатых, армированных, многослойных и т.д.).

Метод применяют для типовых, сертификационных и других периодических лабораторных испытаний.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 8.326-89, утратившего силу на территории Российской Федерации с 1 декабря 2001 года, действует ПР 50.2.009-94 "ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений" (Постановление Госстандарта РФ от 27.09.2001 N 394-ст).

ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений

ГОСТ 8.332-78 ГСИ. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения

ГОСТ 2327-89 Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие технические условия

ГОСТ 2388-70 Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колорирования пиротехнических средств. Общие технические требования

ГОСТ 7721-89 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам

ГОСТ 15543-70 Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 19798-74 Фотоэлементы. Общие технические условия

3. Термины, обозначения и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Фрагмент изделия - часть изделия, отражающая его основные конструктивные особенности и оптические характеристики.

Образец для испытаний - светопрозрачная ограждающая конструкция в сборе или ее фрагмент, пригодные для испытаний, технические характеристики которых полностью соответствуют представленным в испытательный центр (лабораторию) сопроводительной нормативной и конструкторской документации.

Светопрозрачная ограждающая конструкция - строительная конструкция, предназначенная для обеспечения естественного освещения внутренних помещений здания или сооружения.

Световой поток Ф, лм - величина, пропорциональная потоку излучения, с учетом относительной спектральной эффективности монохроматического излучения.

Освещенность Е, лк - отношение светового потока, падающего на рассматриваемый малый участок поверхности, к площади этого участка.

Средняя освещенность образца Е, лк - отношение светового потока, падающего на образец, к площади этого образца.

Коэффициент остекления оконного блока (или другой светопрозрачной конструкции)  - отношение площади светопрозрачной части оконного блока к его рабочей площади. В случае наличия в конструкции нескольких рядов остекления за площадь светопрозрачной части принимают площадь остекления ряда с наименьшей светопрозрачной частью.

Общий коэффициент пропускания света , отн. ед. - отношение светового потока, прошедшего сквозь изделие, к световому потоку, упавшему на него.

4. Аппаратура

Испытательная установка, состоящая из:

источника диффузного света типа А (искусственного небосвода отраженного света, окрашенного белой диффузно отражающей краской) по ГОСТ 7721;

светомерной камеры, окрашенной матовой белой диффузно отражающей краской, разделенной горизонтальной перегородкой с проемом и опорной решеткой в нем для установки испытываемого образца;

измерительного блока, состоящего из наружного и не менее трех внутренних фотоэлементов по ГОСТ 2388, ГОСТ 19798, откалиброванных по ГОСТ 8.332 для светоадаптированного глаза с линейной зависимостью силы тока от падающего на него светового потока с относительной погрешностью не более +/- 1%; микроамперметра по ГОСТ 8711 или гальванометра по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке, не ниже 2-го класса точности и переключателя по ГОСТ 2327 для фотоэлементов;

темнителя света по ГОСТ 15543.

5. Порядок отбора и подготовки образцов к испытаниям

5.1. Испытания проводят на образцах, представляющих собой готовые изделия или фрагменты изделий, соответствующих требованиям, установленным в нормативной (конструкторской) документации на конкретную продукцию полной заводской готовности.

В случае, если результаты испытаний предполагается распространить на типоразмерный ряд (включающий испытываемую конструкцию), то для проведения испытаний выбирают конструкцию с наименьшим коэффициентом остекления. Минимальный размер образцов - 700 х 700 мм, максимальный размер образцов определяют техническими возможностями испытательной установки.

Рекомендуемые размеры образцов оконных блоков: высота - 1460 мм; ширина - 1470 (или 1320) мм.

Окна, как правило, должны быть двустворчатыми, с форточным узлом. Если конструкция предусматривает откидное или поворотно-откидное открывание узкой створки, наличие форточного узла не обязательно.

5.2. Порядок отбора и количество образцов для испытаний устанавливают в нормативной документации на конкретную продукцию. Рекомендуется испытывать не менее двух идентичных образцов.

5.3. Подготовка образцов к испытаниям

5.3.1. Проверку комплектности конструкции и показателей внешнего вида образцов проводят визуально в соответствии с требованиями нормативной документации (далее - НД) на испытываемые изделия.

5.3.2. Проверку геометрических размеров образцов проводят с помощью средств измерений по методикам, приведенным в НД на испытываемые изделия.

5.3.3. Перед испытаниями изделия должны быть тщательно очищены от загрязнения и промыты.

6. Определение общего коэффициента пропускания света

6.1. Сущность метода

Сущность метода состоит в определении отношения величины светового потока , лм, прошедшего сквозь изделие, к величине светового потока , лм, падающего на это изделие из наружного пространства.

6.2. Порядок проведения испытания

6.2.1. Испытания проводят при значениях освещенности Е = (500, 750, 1000 ) лк +/- 5%, создаваемой источником диффузного света на плоскости проема разделительной перегородки светомерной камеры.

В обоснованных случаях допускается разрабатывать уточненную программу испытаний с другими характеристиками условий проведения испытаний, согласованную испытателем и заказчиком.

6.2.2. Выполняют регулировку освещенности с помощью темнителя света и фиксируют ее величину.

6.2.3. Контроль освещенности осуществляют подключенным к микроамперметру или гальванометру фотоэлементом, установленным в источнике диффузного света горизонтально (наружный фотоэлемент) и обращенным приемной поверхностью от испытываемого изделия в соответствии с рисунком А.1.

6.2.4. Измерения светового потока, прошедшего через проем разделительной перегородки светомерной камеры, производят с помощью внутренних фотоэлементов, подключенных через переключатель к микроамперметру или гальванометру. Внутренние фотоэлементы должны быть закреплены внутри светомерной камеры и обращены приемной плоскостью в направлении от проема. Число внутренних фотоэлементов должно быть не менее четырех.

6.2.5. Испытываемый образец горизонтально устанавливают на опорную решетку в проеме разделительной перегородки светомерной камеры заподлицо с нижней плоскостью перегородки так, чтобы геометрический центр образца находился на вертикальной оси светомерной камеры.

6.2.6. Устанавливают ограничители проема разделительной перегородки по периметру оконного блока. Монтажные зазоры между образцом и проемом изолируют от прохождения света.

6.2.7. Измеряют силу тока фотоэлемента по показаниям микроамперметра или гальванометра, соответствующую световому потоку , прошедшему через проем разделительной перегородки светомерной камеры с установленным в нем образцом.

6.2.8. Удаляют образец из проема разделительной перегородки светомерной камеры, не нарушая положения ограничителей проема.

6.2.9. Повторно измеряют силу тока фотоэлемента по показаниям микроамперметра или гальванометра, соответствующую световому потоку , прошедшему через проем разделительной перегородки светомерной камеры без образца.

6.2.10. Измерения проводят при трех фиксированных значениях освещенности по 6.2.1 с интервалом в 5 мин. Результаты измерений для каждого образца заносят в таблицу Б.1.

7. Обработка результатов испытаний

7.1. Для каждого значения освещенности  вычисляют значение коэффициента пропускания света  и относительную погрешность его определения по формулам:

, (1)

, (2)

где m - количество внутренних фотоэлементов;  - абсолютная погрешность определения коэффициента пропускания света при данной освещенности, отн. ед.;

- коэффициент пропускания света изделием в относительных единицах, определенный i-м внутренним фотоэлементом при данном значении освещенности, рассчитанный с учетом относительной погрешности измерения по формулам:

, (3)

, (4)

где  - показания микроамперметра или гальванометра в делениях их шкалы с i-м внутренним фотоэлементом, пропорциональные величине светового потока , лм, прошедшего через проем разделительной перегородки светомерной камеры с образцом;

- показания микроамперметра или гальванометра в делениях их шкалы с i-м внутренним фотоэлементом, пропорциональные величине светового потока , лм, прошедшего через проем разделительной перегородки светомерной камеры без образца;

- абсолютная погрешность определения коэффициента пропускания света i-м фотоэлементом при данной освещенности, отн. ед.;

- абсолютная погрешность измерения значения силы тока фотоприемника с исследуемым образцом в делениях шкалы микроамперметра или гальванометра;

- абсолютная погрешность измерения значения силы тока фотоприемника без образца в делениях шкалы микроамперметра или гальванометра.

7.2. Общий коэффициент пропускания света образца изделия , отн. ед., принимают равным среднеарифметическому значению результатов испытаний изделий, а относительную погрешность его определения принимают равной среднеквадратичному значению относительных погрешностей испытаний:

, (5)

, (6)

где 3 - число испытаний согласно 6.2.1.

7.3. При испытании двух и более идентичных образцов за общий коэффициент пропускания света изделия принимают наименьшее значение из полученных по результатам испытаний каждого образца. Относительную погрешность определения общего коэффициента пропускания света изделия в этом случае вычисляют как среднеарифметическое значение  для испытанных образцов.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 8.326-89, утратившего силу на территории Российской Федерации с 1 декабря 2001 года, действует ПР 50.2.009-94 "ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений" (Постановление Госстандарта РФ от 27.09.2001 N 394-ст).

7.4. Допускается за относительную погрешность измерения общего коэффициента пропускания света принимать погрешность измерения установки, полученную в результате ее метрологической аттестации по ГОСТ 8.326.

8. Оформление результатов испытаний

Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором указывают:

наименование испытательного центра (лаборатории), проводившего испытания;

номер аттестата аккредитации испытательного центра (лаборатории), проводившего испытания;

наименование и юридический адрес организации - заказчика испытаний;

наименование и юридический адрес организации - изготовителя испытываемой продукции;

наименование испытываемой продукции и документа, регламентирующего требования к ее качеству;

описание испытываемых образцов продукции: маркировка образцов, габаритные размеры образцов, тип использованного стекла, геометрические размеры сечений, вид окраски и др.;

отношение площади остекления к общей площади образца (коэффициент остекления);

дату поступления образцов в испытательный центр (лабораторию);

номер регистрации образцов в испытательном центре (лаборатории);

дату испытаний образцов;

результаты испытаний - по форме таблицы Б.1;

заключение: значение общего коэффициента пропускания света испытываемого образца (изделия) и относительной погрешности измерения;

подписи руководителя испытательного центра (лаборатории) и испытателя, печать испытательного центра.

Приложение А

(обязательное)

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА

ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА

Рисунок А.1

1 - источник диффузного света; 2 - светомерная камера; 3 - проем с опорной решеткой; 4 - осветительные приборы источника света; 5 - наружный фотоэлемент; 6 - внутренний фотоэлемент; 7 - переключатель фотоэлементов; 8 - микроамперметр или гальванометр; 9 - регулятор напряжения осветительных приборов; 10 - экран фотоэлемента от прямого света источника

Приложение Б

(обязательное)

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА

ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА ОБРАЗЦА ИЗДЕЛИЯ

Таблица Б.1

┌─────────────────┬───────┬─────────────────────────┬────────────┬─────────┬───────┐

│Показания гальва-│Номер  │Показания гальванометра, │Коэффициент │Коэффици-│Общий  │

│нометра, подклю- │внут-  │подключенного к внутрен- │пропускания │ент про- │коэффи-│

│ченного к наруж- │реннего│ним фотоэлементам,       │света при   │пускания │циент  │

│ному фотоэле-    │фото-  │соответствующие величине │данном зна- │света для│пропус-│

│менту, соответст-│элемен-│светового потока, прошед-│чении осве- │каждого  │кания  │

│вующие величине  │та     │шего через проем свето-  │щенности,   │значения │света  │

│горизонтальной   │(1...m)│мерной камеры            │определенной│освещен- │образца│

│освещенности,    │       ├────────────┬────────────┤i-м внутрен-│ности    │тау    │

│создаваемой      │       │ с оконным  │без оконного│ним фотоэле-│тау      │   L   │

│источником диф-  │       │блоком n    │  блока n   │ментом тау  │   j     │       │

│фузного света    │       │        тау │         i  │          i │         │       │

├─────────────────┼───────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────┤

│       1         │   2   │     3      │      4     │      5     │    6    │   7   │

├─────────────────┼───────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────┤

│                 │       │            │            │            │         │       │

├─────────────────┼───────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────┤

│                 │       │            │            │            │         │       │

├─────────────────┼───────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────┤

│                 │       │            │            │            │         │       │

└─────────────────┴───────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────┘

Приложение В

(информационное)

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ СТАНДАРТА

Настоящий стандарт разработан рабочей группой исполнителей в составе:

В.А. Земцов, канд. техн. наук (руководитель), НИИСФ РААСН;

В.Г. Гагарин, канд. техн. наук, НИИСФ РААСН;

А.Г. Чесноков, канд. техн. наук, ОАО "Институт стекла";

О.А. Емельянова, ОАО "Институт стекла";

В.С. Савич, ГП ЦНС;

Н.В. Шведов, Госстрой России.